OPIS  TECHNICZNY

1.  PRZEDMIOT  PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont nawierzchni jezdni

##### ulicy Szkółkarskiej w m. Suchy Las na odcinku od ulicy Poziomkowej do ulicy

Sucholeskiej.

Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 412,50 m.

Projekt obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącej jezdni i wykonanie nowej

nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,00 wzgl. 7,00 m.

2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  PROJEKTU

Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Urzędu Gminy

Suchy Las. Projekt opracowany został na aktualnym podkładzie geodezyjnym

w oparciu o pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie.

Podstawę opracowania stanowią:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic

Stefańskiego i Szkółkarskiej (Uchwała Rady Gminy nr LI/433/2006

z dnia 16 marca 2006 r.),

- ustalenia przekazane przez zleceniodawcę,

- opinia geotechniczna dla potrzeb budowy kanału deszczowego wykonana przez

pracownię Projektowanie Geologiczno – Inżynierskie, Wacław Ludwiczak

i Zdzisław Zieloniecki w styczniu 2015r.,

- projekt budowlano-wykonawczy pn. „Sieć kanalizacji deszczowej PVC 400 mm

wraz z odwodnieniem ulicy Szkółkarskiej” opracowany przez inż. Danutę

Kosicką w lutym 2014 r.,

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 opracowana

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Poznaniu zaktualizowana przez Firmę Usługową Turowski, Poznań,

ul. Parkowa 5/10,

- pomiary własne wykonane w terenie.

Przy projektowaniu wykorzystano następujące opracowania:

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie (D. U. nr 43 z 14 maja 1999 r.),

- 2 -

- Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

"Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu  drogowego i warunki ich umieszczania na

drogach",

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi

zmianami (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 roku, poz. 1623),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”

(Dz. U. nr 98, poz. 602),

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych,

- obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania dróg i ulic.

Przyjęto następujące parametry techniczne do projektowania:

- klasa techniczna				- droga klasy D (dojazdowa),

- prędkość projektowa			- 30 km/godz.

- szerokość jezdni				- 6,00 lub 7,00 m,

- szerokość chodnika istniejąca		- 2,00 m,

- szerokość poboczy gruntowych		- 0,75 m,

- obciążenie nawierzchni			- 100 kN/oś,

- przewidywany ruch			-  KR 3.

3.  STAN  ISTNIEJĄCY

Projektowana ulica posiada w chwili obecnej przekrój

drogowy z bitumiczną nawierzchnią o szerokości 5,50 – 5,80 m.

Brak jest krawężników; część zjazdów do posesji jest utwardzona.

Po lewej stronie na całym odcinku zlokalizowany jest chodnik o szerokości 2,00 m

z kostki betonowej oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,80 – 2,80 m.

Jezdnia znajduje się w bardzo złym stanie technicznym: nierówna, powybijana,

spękana, z licznymi przekopami i ubytkami, bez należytego profilu poprzecznego,

z zaniżeniami na krawędziach.

Wykonana przez firmę „Projektowanie Geologiczno-Inżynierskie” opinia geo-

techniczna stwierdziła występowanie w podłożu jezdni gruntów niebudowlanych

nie nadających się do bezpośredniego posadowienia obiektów.

Przewiduje się więc całkowitą rozbiórkę jezdni, tym bardziej, że projektowane jest

zlokalizowanie w niej kanału deszczowego.

Ulica nie posiada odwodnienia, stąd konieczność budowy kanalizacji deszczowej.

#### Ulica przebiega w ścisłej obustronnej zabudowie jednorodzinnej – szerokość pasa

drogowego wynosi od 12,50 m do 23,50 m.

- 3 -

4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE

4.1.  Przebieg trasy

Początek projektowanego odcinka ulicy  (km 0+000) przyjęto

na krawędzi przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy skrzyżowaniu z ulicą

Poziomkową, koniec natomiast na krawędzi jezdni ulicy Sucholeskiej

(km 0+412,50).

Projektowany odcinek stanowi prostą z niewielkim załamaniem w km 0+242,85.

Wytyczenia dokonać należy w nawiązaniu do istniejącej lewostronnej

krawędzi jezdni – krawędź projektowana na odcinku do skrzyżowania

z ulicą Truskawkową pokrywa się z krawędzią istniejącą, natomiast

na dalszym odcinku jest odsunięta o 1,00 m.

W km 0+254 naprzeciw ulicy Truskawkowej zaprojektowano wlot w ulicę

Stefańskiego w oparciu o projekt budowy ulicy Stefańskiego z października 2012 r.

4.2.  Droga w profilu

Droga przebiega w terenie płaskim. Projektowane pochylenia

podłużne wynoszą od 0,0026 do 0,0160. Niweletę  zaprojektowano w dowiązaniu

do istniejących wysokości na początku i końcu trasy oraz rzędnych istniejących

skrzyżowań i zjazdów.

  - Przekrój normalny

Zaprojektowano bitumiczną jezdnię dla kategorii ruchu KR 3.

Do skrzyżowania z ulicą Truskawkową (km 0+254) szerokość jezdni wynosi

6,00 m, na dalszym fragmencie aż do końca trasy – 7,00 m.

Przewidziano również wykonanie nawierzchni zjazdów na fragmentach między

jezdnią a istniejącym chodnikiem (strona lewa)  lub do granicy posesji (strona

prawa).

Nawierzchnia ograniczona zostanie krawężnikiem betonowym typu lekkiego

o wymiarach 15x30 cm ustawionym na ławie betonowej B-15 z oporem.

Przewiduje się wykonanie obustronnego ścieku przykrawężnikowego z dwóch

rzędów brukowej kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm ułożonej na ławie

z betonu B-15.

- 4 -

## W oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

###### Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (D. U. nr 43 z dnia

# 14 maja 1999 r.) przyjęto następującą konstrukcję projektowanych elementów

# ulicy:

- jezdnia   (dla ruchu KR 3 i grupy nośności podłoża G3)

- warstwa ścieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego,

- warstwa wiążąca gr. 6 cm z betonu asfaltowego,

- podbudowa zasadnicza gr. 7 cm z betonu asfaltowego,

- podbudowa pomocnicza gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym,

- ze względu na konieczność spełnienia warunku mrozoodporności

(dla KR 3 i G 3  0,6 x 80 cm  =  48 cm) pod podbudową należy

wykonać warstwę ulepszonego podłoża gr. 15 cm z gruntu

stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa.

Łączna grubość nawierzchni wynosi

5 + 6 + 7 + 20 + 15 = 53 cm > 48 cm

i spełnia warunek mrozoodporności.

- chodnik, dojścia do furtek – konstrukcja wzmocniona

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 12 cm na warstwie piasku gr. 10 cm.

- wjazdy do posesji

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 12 cm na warstwie piasku gr. 10 cm.

Kolorystyka nawierzchni	- chodnik	- kostka szara,

- zjazdy	- kostka grafitowa.

4.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanym elementom drogi zapewni

nadanie nawierzchni spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonanie

na całym odcinku kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 400 mm.

Budowa kanalizacji nie wchodzi w zakres niniejszego projektu i stanowi przedmiot odrębnego opracowania branżowego.

- 5 -

5. URZĄDZENIA OBCE

W obrębie projektowanych robót znajdują się przewody

energetyczne, teletechniczne, gazowe i wodociągowe oraz kanał sanitarny

i deszczowy. Powoduje to konieczność zachowania szczególnej ostrożności

podczas prowadzenia robót ziemnych.

Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać

należy ręcznie.

W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi należy niezwłocznie

powiadomić inspektora nadzoru oraz projektanta.

Zachować należy również wszystkie punkty osnowy geodezyjnej. W  przypadku

konieczności ich przełożenia należy zlecić to uprawnionemu geodecie.

Uwaga:

wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych terenu  i porównania ich z rzędnymi projektowanymi.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy niezwłocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystąpieniem do robót.

Opracował

mgr inż. Grzegorz Nowacki

Poznań, kwiecień 2015 r.